BEP MSMA

LYCEE LA FONTAINE DES EAUX

MONTAGE DEMONTAGE


NOTIONS DE TRAITEMENTS THERMIQUES

1) La trempe

La trempe consiste à chauffer lentement un alliage métallique (certains aciers, certains alliages de cuivre, certains alliages d’aluminium) puis à le refroidir brutalement.

Les caractéristiques mécaniques de l’alliage sont modifiées :

· La dureté (H) augmente  ,

· La résilience (K) diminue  ,

· La résistance à la traction augmente   ,

· L’allongement (A%) diminue   ,

Exemple :

	
	Avant trempe
	Après trempe à l’eau

	
	Rm (en Mpa)
	KCU (j/cm2)
	Rm (en Mpa)
	KCU (j/cm2)

	[image: image1.png]Nuances

Trempé
E:cau H : huile
Revenu

XC10

XC 12 10,10-0,16|

Caractéristiques
mécaniques

XC 18 /0,16-0,22]

0,23-0,29

470-560
610-780

XC32

E 850

615

550-640
740-890

580-670
800-950

XC42

0,40-0,45
E 830

355
685

630-710
860-1010

XC 48 10,45-0,51

H 830

370
665

670-760
830-980

XC 55 [0,52-0,60]

730-880
930-1 130




Trempe d’une éprouvette en C 22
	400
	70
	730
	68

	[image: image2.png]Figure 9.



Trempe d’une éprouvette en C 35 E
	700
	70
	1900
	25



Note : Seuls les aciers C peuvent subir une trempe (voir cours futur sur la désignation des aciers)

Mode opératoire pour les aciers C

On place les pièces dans un four. On les chauffe lentement (4 heures ou plus pour les grosses pièces) 

On refroidit brutalement en trempant les pièces dans :

· L’eau    , pour les aciers contenant moins de 0,48% de carbone

· L’huile    , pour les aciers contenant plus de 0,48% de carbone











2) Le revenu des aciers

But

Le revenu est pratiqué pour diminuer l’ effet néfaste de la trempe : La diminution de la résilience
Il a l’inconvénient d’atténuer un peu les effets bénéfiques : augmentation de Rm et H

	
	HRC
	KCu

	C45 E avant trempe
	16
	70

	C45 E trempé à l’eau
	55
	25

	C45 E après revenu à 550°
	32
	35


Mode opératoire du revenu

On place les pièces les pièces dans un four. On chauffe lentement.

On refroidit brutalement (mais un peu moins brutalement que la trempe) dans :

· Dans l’huile
· Dans l’air
Voir courbe de température du revenu page précédente

3) Le Recuit

But 

· Supprimer ou diminuer les tensions internes résultant de l’obtention d’une pièce par moulage ou forgeage ou soudure
· Annuler les effets d’une trempe ( pour refaire un usinage par exemple)

Mode Opératoire

On procède presque exactement comme une trempe.

1. On chauffe            lentement à ~900° (pour l’acier)

2. On maintient            en température

3. On refroidit         très lentement (On laisse les pièces dans le four éteint)

4) Exercices

1. Énoncer les processus opératoires des traitements thermiques de : trempe, revenu, recuit.

Trempe :

Revenu :

Recuit :

2 Déterminer les températures de trempe et revenu 

· d'un acier XC 38 pour obtenir : Rm = 950 N/mm² et kCU = 50 J/cm²

· d'un acier XC 48 pour obtenir : HRC >= 40

3  On désire ajouter un trou M 12 (fig. 9) dans  un cylindre en XC 65 traité à 1 500 N/mm2.

Indiquer le processus retenu pour réaliser cet usinage complémentaire.

Aciers trempables contenant 0,22 et 0,35 % de Carbone





Temps





Température





~900°C





chauffage





Maintien en température





Refroidissement brutal





~4h





Trempe





~500°C





Revenu








trempe revenu recuit.doc mis à jour le : 09/02/04 par JHF
page 1/4

