	ALLIAGES FERREUX
	Cours : DESIGNATION DES MATERIAUX

	[image: image1.jpg]


FONTES
	ACIERS
	SYMBOLES CHIMIQUES DES ELEMENTS D’ALLIAGE
	

	
	ACIERS NON ALLIES
	ACIERS ALLIES
	
	

	a) Les fontes à graphite lamellaire :

Exemple de désignation symbolique :

EN-GJL-200

* Rr = Limite à la rupture en Mpa (N/mm²)

b) Les fontes malléables :
Exemple de désignation symbolique :

EN-GJMB-450-6

* A% = Pourcentage d’allongement après rupture

c) Les fontes graphite sphéroïdal :
Exemple de désignation symbolique :

EN-GJS-400-18


	a) Les aciers d’usage général : S
b) Les aciers de construction mécanique : E
Exemple de désignation :

S 235

E 335

* Re = Limite minimal délasticité en Mpa (N/mm²)


	a) Les aciers faiblement alliés :

(Aucun élément d’alliage n’atteint 5%)

Exemple de désignation :

30 Ni Cr Mo 8-6

· 16 Ni Cr Mo 8-6 : 0,16 % de carbone – 2% de Nickel – 1,5% de Chrome – faible % de Molybdène 

b) Les aciers fortement alliés :

(Au moins un élément d’alliage atteint 5%)

Exemple de désignation :

X 5 Cr Ni 18-10

· X 5 Cr Ni 18-10 : 0,05% carbone – 18% de Chrome – 10% de Nickel
	Symbole
	Elément d’alliage
	

	
	
	
	Al
	Aluminium
	

	
	
	
	Sb
	Antimoine
	

	
	
	
	Ag
	Argent
	

	
	
	
	Be
	Bérylium
	

	
	
	
	Bi
	Bismuth
	

	
	
	
	B
	Bore
	

	
	
	
	Cd
	Cadmium
	

	
	
	
	Ce
	Cérium
	

	
	
	
	Cr
	Chrome
	

	
	c) Les aciers pour traitement thermique et forgeage :

Exemple de désignation :

C 40

· Acier non allié – 0,4% de carbone 
	
	Co
	Cobalt
	

	
	
	
	Cu
	Cuivre
	

	
	
	
	Sn
	Etain
	

	
	
	
	Fe
	Fer
	

	
	
	
	Ga
	Gallium
	

	
	
	
	Li
	Lithium
	

	
	
	
	Mg
	Magnésium
	

	
	
	
	Mn
	Manganèse
	

	
	
	
	Mo
	Molybdène
	

	
	d) Les aciers non alliés moulés :

Si un acier est moulé, sa désignation est précédée de la lettre G
Exemples :

GS 235

GS 335

GC40
	
	Ni
	Nickel
	

	
	
	
	Nb
	Niobium
	

	
	
	
	Pb
	Plomb
	

	
	
	
	Si
	Silicium
	

	
	
	
	Sr
	Strontium
	Fiche 1

	
	
	
	Ti
	Titane
	

	
	
	
	V
	Vanadium
	

	
	
	
	Zn
	Zinc
	

	
	
	
	Zr
	Zirconium
	


Rr en Mpa





Symbole du type de fonte





Préfixe





Re en Mpa





Symbole





A%





Symbole du type de fonte





Préfixe





Rr en Mpa





A%





Symbole du type de fonte





Préfixe





Rr en Mpa





% des éléments d’alliage


x4 pour Cr, Co, Mn, Ni, Si, W


x10 pour  Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb,


                 Ta, Ti, V, Zr


x100 pour Ce, N, P, S


x1000 pour B





Symbole des éléments d’alliage par teneur décroissante





% de carbone x 100








Symbole des éléments d’alliage par teneur décroissante





Symbole





% de carbone x 100








% réel des éléments d’alliage





% de carbone x 100





Symbole














