	ALLIAGES NON FERREUX
	Cours : DESIGNATION DES MATERIAUX

	[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


ALLIAGES D’ALUMINIUM
	ALLIAGES DE ZINC MOULES
	ALLIAGES DE CUIVRE
	

	Exemple de désignation :

EN AB-21 000 [Al Cu4 Mg]

· EN AB-21 000 [Al Cu 4 Mg] : Alliage d’aluminium – 4% de Cuivre – faible % de Magnésium
Exemples d’alliage d’Aluminium :

 - ALPAX : Aluminium (Al) + Silicium (Si)

EN AB-44 200 [Al Si 12]

Bonne moulabilité

- DURALIUM : Aluminium (Al) + Cuivre (Cu)

EN AW-2017 [Al Cu 4 Mg Si]

Bonne usinabilité

- DURALINOX : Aluminium (Al) + Magnésium (Mg)

EN AW-5086 [Al Mg 4]

Bonne soudabilité (Pièces chaudronnées :Citernes, tuyauterie)
	La mise en œuvre des alliages de zinc est facile en fonderie. Il est possible de réaliser des pièces robustes à parois minces très complexes avec des tolérances serrées.

Principales nuances d’alliage de Zinc :

- ZAMAK (2, 3 et 5) : Alliage de fonderie sous pression (Carburateurs, boitiers …).

- KAYEM (1 et 2) : Alliage pour la fabrication par fonderie d’outillages de presse et de moules pour plastiques.

- ZA (8 et 27) : Alliage pour moulage coquille ou sous pression. Bonnes caractéristiques mécaniques et bonne résistance au frottement.



	Bons conducteurs électriques.

Exemple de désignation :

Cu Zn 39 Pb2

· Cu Zn 39 Pb2 : Alliage de Cuivre – 39% de Zinc – 2 % de Plomb
Exemples d’alliage de Cuivre :

- BRONZE : Cuivre (Cu) + Etain (Sn)

Cu Sn 8

Matériau de frottement (Bague, douille, segments)

- LAITON : Cuivre (Cu) + Zinc (Zn)

Cu Zn 15

Bonne usinabilité (robinetterie, pompe)

- CUIVRE AU BERYLIUM :Cuivre (Cu) + Bérylium (Be)

Cu Be 2

Ressorts, rondelles onduflex, connecteurs
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Fiche 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1er élément d’addition suivi de son pourcentage réel





Code numérique





Symbole du métal de base : ALUMINIUM























2e élément d’addition suivi de son pourcentage réel





Symbole du métal de base : CUIVRE





1er élément d’addition suivi de son pourcentage réel




















2e élément d’addition suivi de son pourcentage réel





Désignation symbolique éventuellement




















